Deel 1. 150F/200F gevelsysteem algemeen

1.1 Inleiding

Luxalon® 150F/200F gevelsysteem, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 Beschrijving van het systeem

Het systeem bestaat uit lineair gerolvormde aluminiumpanelen, die gewoon in de tanden van een steunbalk kunnen worden geschoven. De steunbalken worden bevestigd op een sub-constructie die niet tot het Luxalon®-programma behoort. Om contactcorrosie te vermijden ten gevolge van het aanbrengen van verschillende metalen, moet elke bevestiging van de dragers op de onderconstructie worden uitgevoerd met behulp van de Luxalon® ringenset.

DeeL 2: Product

________ m2 Luxalon® 150F/200F gevelsysteem bestaat uit:

2.1 Panelen

150F: afmeting 170 x 17 mm gemaakt uit 0,6 mm aluminium

200F: afmeting 200 x 17 mm gemaakt uit 0,7 mm aluminium

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een corrosiebestendige legering EN-AW-3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en EN 13523). Panelen met een lengte van _________ mm (beschikbaar bij fabrikant 800-6000 mm, andere lengtes op aanvraag). De panelen worden in de lengterichting gekoppeld met behulp van paneelkoppelstukken of door middel van de Luxalon® horizontale naadextrusie.

2.2 Steunbalken

Rijen van 0,95 mm (150F) of 1,2 mm (200F) dikke aluminium gerolvormde steunbalken worden geïnstalleerd op ________ mm hart-op-hart op een onderconstructie bestaande uit een stalen of aluminium draagframe van voldoende sterkte en stevigheid om bestand te zijn tegen winddruk/-zuiging. De steunbalken zijn voorzien van tanden, waarmee de panelen worden vastgehouden in een module van 150 mm (150F) of 200 mm (200F).

Deel 3. Bijkomende specificatie

3.1 Profielen

Rand, schulpstukken, overkapping, enz. gemaakt uit gemoffelde aluminiumstrip, met Luxacote® verfafwerking (+/- 30 micron).

3.2 Coating

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® 150F/200F buitenpanelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt.

3.3 Montage

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen