Especificación del sistema de fachada 150F/200F de Luxalon® 

Parte 1. Sistema de fachada 150F/200F General 

1.1 Introducción

El sistema de fachada 150F/200F de Luxalon®  con todos sus componentes está fabricado por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 Descripción del sistema

El sistema constará de paneles lineales de aluminio perfilado, clipados fácilmente en los troqueles del soporte. Los soportes se fijan a una subestructura auxiliar no suministrada por Luxalon®. Para evitar el par galvánico debido a aplicación de metales distintos, para la fijación de los soportes a la subestructura debe utilizarse el juego de arandelas de Luxalon®.

Parte 2. Producto

________ m2 de sistema de fachada 150F/200F de Luxalon® compuesto por:

2.1 Paneles

150F: tamaño 170 x 17 mm fabricados en aluminio de 0,6 mm de espesor
 200F: tamaño 200 x 17 mm fabricados en aluminio de 0,7 mm de espesor

Los paneles se fabricarán a partir de banda de aluminio pre-pintado esmaltado al horno, de aleación resistente  la corrosión EN-AW -3005 o equivalente (conforme con las normas EN 1396 y EN 13523). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (largo estándar de fabricación entre 800 y 6.000 mm, otros largos bajo consulta). Los paneles se se pueden unir mediante piezas de empalme de paneles o perfil de unión de diseño especial.

2.2 Soportes

Los perfiles de soporte de aluminio perfilado de 0,95 mm de espesor (150F) o 1,2 mm de espesor (200F) se deben instalar a _______ mm en ejes, sobre una subestructura formada por un perfil de aluminio o acero de resistencia y rigidez suficientes para soportar la presión/succión del viento. Los soportes están provistos de troqueles para sujetar los paneles en un módulo de 150 mm (150F) o de 200 mm (200F).

Parte 3. Especificación adicional 

3.1 Perfiles

Los remates, vierte-aguas, cubre-aguas, etc. están fabricados a partir de bandas de aluminio lacadas al horno con acabado Luxacote® (±30 micras).

3.2 Recubrimiento

El color se escogerá de la carta decolores de Hunter Douglas para paneles exteriores 150F/200F, código número________ ; colores especiales bajo consulta.

3.3 Instalación

Todos los materiales se instalarán en estricta conformidad con las normativas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requisitos adicionales derivados de las especificaciones o mostrados en los planos.