Luxalon® 84R Fassadensystem

Teil 1. 84R Fassadensystem allgemein

1.1 Einleitung

Lieferung und Montage eines Luxalon® Fassadensystem 84R wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 Beschreibung des Systems

Das System besteht aus linearen, rollgeformten Aluminiumpaneelen mit abgerundeten Kanten, die einfach in die Ausstanzungen eines Längsträgers eingesetzt werden. Die Längsträger sind auf einer Unterkonstruktion befestigt, die nicht von Luxalon® ist. Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, sind zwischen Längsträger und Unterkonstruktion Luxalon® Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten anzubringen.

Teil 2. Produkt

________ m2 Luxalon® 84R Fassadensystem bestehend aus:

2.1 Paneele

84R: Abmessung 84 mm x 16 mm, hergestellt aus 0,6 mm Aluminiumband. Das Paneel ist aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband mit korrosionsbeständiger Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und EN13523).

Paneele haben eine Länge von _________ mm (lieferbar 800-6000 mm, andere Längen auf Anfrage). Paneele können entweder mit Paneelverbindern oder durch Überlappung verlängert werden. Gebogene Paneele mit einem Radius von ______ mm. Die Paneele haben eine Länge von ______ mm.

2.2 Verbindungsprofile

Bündige Verbindungsprofile, 16 mm breit, aus 0,35 mm Aluminium. Versenkte Verbindungsprofile, 16 mm breit, aus 0,65 mm Aluminium. Versenkte Verbindungsprofile, 27 mm breit, aus 0,65 mm Aluminium. Verbindungsprofile werden aus einbrennlackiertem Aluminiumband, korrosionsbeständige Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard) hergestellt. Die Standardlänge der Verbindungsprofile beträgt 5000 mm. Verlängerung mittels aneinander stoßende Enden.

2.3 Längsträger

Rollengeformte Längsträger aus 0,95 mm dickem Aluminium werden in parallelen Reihen in einem Abstand von________ mm auf einem stützenden Stahl- oder Aluminiumrahmen angebracht, der stark genug ist, um dem Winddruck/Windsog Widerstand zu leisten. Die Längsträger sind im Modul von 146 mm (V2) oder 157,7 mm (V3) oder 90 mm (V4) oder 100 mm (V5) oder 111 mm (V6) oder 116,6 mm (V8) mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Anbringung der Paneele versehen.

Teil 3. Ergänzende Beschreibung

3.1 Profile

Kante, Partien mit Abtropfleiste, Kappung usw. sind aus einbrennlackiertem Aluminium gefertigt, mit Luxacote® Beschichtung (± 30 μ).

3.2 Beschichtung

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® 84R Außenpaneele Code-Nr. _________ , oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt.

3.3 Montage

Sämtliche Materialien sind in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen zu montieren.