Luxalon( Streckmetall Lay-on Platten Systemspezifikation

TEIL 1. GENERAL

1.1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalonâ Streckmetalldecke mit aufgelegten Langfeldplatten wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus Bandrasterprofilen, die uni-direktional oder in ein Raster oder auf L-Randwinkel montiert werden. Die Paneele werden auf das Bandraster oder die Winkelprofile aufgelegt.

TEIL 2. PRODUKT

________m2 Luxalonâ Streckmetalldecke mit aufgelegten Platten bestehend aus:

2.1 PANEELE:

Paneele aus 1,0 mm Streckmetallplatten aus Stahl. 

Streckmetall-Langfeldplatten in der Breite 300, 400 oder 500 mm mit quadratisch aufgekanteten Seiten für optisch geschlossene oder bündige Fugen. 

Die Paneele sind aus lackierten Streckmetallplatten aus Stahl gefertigt. Die Länge beträgt ______ mm. (lieferbar sind 1500 mm ohne Stützprofil, 2400mm mit einem geschweißten Stützprofil oder 2800 mm mit einem geschweißten C-Profil).

2.2 UNTERKONSTRUKTION:

Besteht aus Bandrasterprofilen oder L-Randwinkel aus verzinktem Stahl. 

Bandraster oder L-Randwinkel sind in der angeforderten RAL-Farbe beschichtet.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN

3.1 RANDABSCHLUSSPROFIL

- L-Randwinkel 25 x 25 mm aus 1,5 mm Stahl

- W-Randwinkel 25 x 25 x 8 mm aus 1,5 Stahl

- F-Randwinkel, 35 x 40 mm aus 1,5 Stahl

- L-Randwinkel angewinkelt, 40 x 30 mm (12° Winkel), aus 1,5 Stahl

3.2 MASCHENTYPEN

Alle Streckmetall-Langfeldplatten werden mit den folgenden Stahl-Maschentypen geliefert:

- LD6, freier Bereich 23 %

- LS6, freier Bereich 38 %

- LS8, freier Bereich 62 %

- LS12, freier Bereich 72 %

3.3 AKUSTIK

Es werden Akustikmatten in weiß/schwarz mitgeliefert, die oben auf die Streckmetallkassetten aufgelegt werden können, mit einer Dicke von ___mm, Dichte ____kg/m3 und in einer Größe, mit der die Kassette komplett ausgefüllt wird.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem RAL-Farbsortiment für Luxalon Streckmetall-Langfeldplatten RAL-Code Nr._______, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. 

Die Beschichtung ist eine haltbare und widerstandsfähige Polyester-Pulverbeschichtung, die im Galvanisierungsverfahren auf den Stahl aufgebracht, phosphatiert und chemisch behandelt wird gemäß hoher industrieller Standards (DIN 1541/ TAIM Standards).

3.5 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.

3.6 ALTERNATIVMATERIALIEN

Das Montageunternehmen, das andere Vorschläge als das Luxalonâ Streckmetall C-Rastersystem unterbreiten möchte, muss mindestens 20 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten eine komplette Beschreibung des gesamten Systemkonzepts und entsprechende Leistungsdaten zur Verfügung stellen. Zusätzlich eine Liste ähnlicher Installationen, die mit dem Alternativmaterial ausgeführt wurden. Bei Genehmigung der Alternativ-Materialien ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativ-Materialien aufgeführt sind.