Luxalon® QuadroClad gevelsysteem

Gevelsysteem met honingraatkern. Bekleding vast horizontaal/verticaal* met/zonder geïntegreerde Luxalon QuadroClad roosters.

Primaire draagstructuur:

[_TBA door architect en ervoor zorgen dat de gevelpanelen worden opgericht in overeenstemming met de aanbevelingen van Hunter Douglas, met speciale aandacht voor overspanning, afbuiging, belasting en vrijdragende delen]

Schermgevelpaneel:

Soort: [Honingraatpaneel in modules van ……..mm en in variabele lengtes tot 4500mm. Het paneel wordt gevormd met een randframe uit geëxtrudeerd aluminium (met afgedichte naden in verstek), met twee horizontale en verticale afvoerkanalen]

Materiaal:

[Aluminium honingraatpanelen bestaan uit twee huiden uit gladde aluminiumlegering 3005 of roestvrij staal kwaliteit 306]

Dikte:

[25mm dik samengesteld paneel, gevormd in gecontroleerde fabrieksomstandigheden, met een kern van zeskantige aluminiumhoningraat met een nominale celafmeting van 19mm x 0,03mm. Buitenste huid 1,0 mm dik glad aluminium, binnenste huid 0,5 mm dik glad aluminium]

Afwerking/kleur:

[Het paneel wordt aan de buitenzijde geverfd met in de fabriek aangebrachte Luxacote® / PVF2 verfafwerking of geanodiseerd en heeft een minimale hardheidsfactor van 2H (ECCA) test op kleur…………, en standaard polyestercoating binnenafwerking].

Andere paneelvereisten:

[Speciaal gevormde panelen worden door Hunter Douglas gemaakt uit QuadroClad-bekleding in overeenstemming met de specificatie].

Bevestigingssysteem:

[Het paneel wordt op het Hunter Douglas  bevestigingssysteem bevestigd met behulp van de door Hunter Douglas gepatenteerde paneelklemmen, die op geschikte afstanden worden voorzien. Het paneel wordt bevestigd op en ondersteund door het door Hunter Douglas ontwikkelde bevestigingssysteem uit geëxtrudeerd aluminium, compleet met verankeringsbeugels en regelbare connectoren enz., met verticale afregeling van +/- 25 mm en 10 mm horizontale uitlijning t.o.v. verticaal].

Naad:

[10mm]