| Product: | Luxalon® gevelsysteem 70S |
| --- | --- |
| Systeem: | Vast systeem, verticale toepassingen |
| Vorm: | Z-vormige panelen met naar achter gerolde, afgeronde randen |
| Paneelafmetingen: | 70S: 47,5 x 70 mm, dikte 0,6 mm |
| Paneellengte: | max. 6000 mm |
| Legering: | EN-AW 3005 |
| Oppervlaktebehandeling: | Voorzijde: Luxacote® afwerking, 3 lagen, 40 micron, kleuren: zie kleurentabel Achterzijde: polyester coating, standaard wit |
| Paneelbevestigingen: | Paneelbeugel 70S geëxtrudeerd, geanodiseerd aluminium |
| Voorsprongsteunen: | 48, 63 en 88 mm voorsprongsteunen uit geëxtrudeerd, geanodiseerd aluminium voor verschillende paneelmodules |
| Paneelmodules 70S: | Voorsprongsteun Module Schaduwhoek 43 mm 70 mm 0º 63 mm 85 mm 19º 88 mm 110 mm 44º |
| Steunbevestiging: | Steun wordt op de gevel bevestigd met console uit thermisch gegalvaniseerd staal, met optioneel bijkomende bovenbeugel uit aluminium. |
| Draagsysteem: | Draagrail uit geëxtrudeerd aluminium voor panelen en voorsprongsteunen |
| Railsteun: | Railklem met ringenset |
| Bevestiging: | Clipsysteem |
| Montage: | Voorsprongsteunen en paneelbeugels schuiven in de draagrail, die met een railklem op de onderstructuur (behoort niet tot het programma van Luxalon®) wordt bevestigd. |