Deel 1. Algemeen

1.1 Inleiding

Luxalon® 84R gevelsysteem, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 Beschrijving van het systeem

Het systeem bestaat uit lineair gerolvormde aluminium panelen met ronde randen, die gewoon op de tanden van een steunbalk worden geklikt. De steunbalken worden bevestigd op een sub-constructie die niet tot het Luxalon®-programma behoort. Om contactcorrosie te vermijden door het aanbrengen van verschillende metaalsoorten, moet elke bevestiging van de draagbalken op de onderconstructie worden uitgevoerd met behulp van de Luxalon® ringenset.

Deel 2. Product

________ m2 Luxalon® 84R gevelsysteem bestaat uit:

2.1 Panelen

84R: afmeting 84 x 16 mm gemaakt uit 0,6 mm aluminium. De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een corrosiebestendige legering EN-AW-3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en EN13523).

Panelen met een lengte van _________ mm (beschikbaar bij fabrikant 800-6000 mm, andere lengtes op aanvraag). De panelen worden in de langsrichting gekoppeld met behulp van paneelkoppelstukken of door paneeloverlapping. Gebogen panelen met een straal van ______ mm. De panelen hebben een lengte van ______ mm.

2.2 Naadprofielen

Gelijkkomende naadprofielen, breedte 16 mm, gemaakt uit 0,35 mm aluminium Verzonken naadprofielen, breedte 16 mm, gemaakt uit 0,65 mm aluminium Verzonken naadprofielen, breedte 27 mm, gemaakt uit 0,65 mm aluminium naadprofielen gemaakt uit voorgelakt gemoffeld aluminium, corrosiebestendige legering EN-AW-3005 of gelijkwaardig (overeenkomstig EN 1396 and ECCA). Naadprofielen hebben een standaardlengte van 5000 mm. Naadprofielen worden in langsrichting gekoppeld door ze tegen elkaar te stuiken.

2.3 Steunbalken

Rijen van 0,95 mm dikke aluminium gerolvormde steunbalken worden geïnstalleerd op een afstand van ________ hart-op-hart op een onderconstructie bestaande uit een stalen of aluminium draagframe van voldoende sterkte en stevigheid om bestand te zijn tegen winddruk/-zuiging. Steunbalken zijn voorzien van tanden die de panelen vasthouden in een module van 146 mm (V2) of 157,7 mm (V3) of 90 mm (V4) of 100 mm (V5) of 111 mm (V6) of 116,6 mm (V8).

Deel 3. Bijkomende specificatie

3.1 profielen

Rand, schulpstukken, overkapping, enz. gemaakt uit gemoffelde aluminiumstrip, met Luxacote® verfafwerking (+/- 30 micron).

3.2 Coating

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® 84R buitenpanelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt.

3.3 Montage

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.