Système de façade Luxalon® 84R

Partie 1. Système de façade 84R en général

1.1 Introduction

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon® Luxalon® 84R tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 Description du système

Le système consistera en lames linéaires en aluminium laminé qui peuvent être facilement glissées dans les pattes d'un porteur. Les limons sont fixés sur une sous-construction non Luxalon®. Pour éviter la corrosion de contact due à l'application de métaux non similaires, chaque fixation des porteurs sur la sous-construction doit être réalisée avec le jeu de rondelles Luxalon®.

Partie 2. PRODUIT

Système de façade Luxalon® 84R de ________ m2 constitué de :

2.1 Panneaux

84R: dimension de 84 x 16 mm, en aluminium de 0,6 mm. Lames à fabriquer en aluminium émaillé au four, prépeint, en alliage résistant à la corrosion EN-AW -3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et EN13523).

Les lames ont une longueur de _______ mm (disponibilité fabricant de 800-6000 mm, autres longueurs disponibles sur demande). Lames à joindre dans le sens de la longueur au moyen d'éclisses de lame ou par l'extrusion de joint horizontal Luxalon®. Lames cintrées, dans un rayon de ______ mm. Les lames ont une longueur de ______ mm.

2.2 Profils de joints

Profils de joints à fleur, largeur 16 mm, en aluminium de 0,35 mm. Profils de joints masqués, largeur 16 mm, en aluminum de 0,65 mm. Profils de joints masqués, largeur 26 mm, en aluminium de 0,65 mm. Profils de joints à fabriquer en aluminium prépeint, émaillé au four, alliage résistant à la corrosion EN-AW-3005 ou équivalent (selon normes EN 1396 et ECCA). Les profils de joints ont une longueur standard de 5000 mm. Profils de joints à associer dans la longueur en les mettant bout à bout.

2,3 Limons

Les rangées de porteurs en aluminium laminé d'une épaisseur de 0,95 mm seront installées à ________ mm coeur à coeur sur une sous-construction constituée d'un cadre de support en acier ou en aluminium d'une résistance et d'une rigidité suffisantes pour résister à la pression/succion du vent. Les porteurs sont fournis avec des pattes pour maintenir les lames dans un module de 146 mm (V2) ou 157,7 mm (V3) ou 90 mm (V4) ou 100 mm (V5) ou 111 mm (V6) ou 116,6 mm (V8).

Partie 3. Spécifications complémentaires

3.1 Profils

Bord, seuil des larmiers, surfaçage, etc. en lamelle d'aluminium émaillé au four, avec peinture de finition Luxacote® (± 30 microns).

3.2 Revêtement

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des lames 84R Luxalon® extérieures le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

3.3 Installation

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.