Specifications pour parement à écran anti-pluie QuadroClad Luxalon® Hunter Douglas

Système d'écran anti-pluie QuadroClad Luxalon®
Ecran anti-pluie à âme en nid d'abeille. Parement fixé horizontalement/verticalement* avec/sans brise-soleil Luxalon QuadroClad.

- Structure de support primaire : [TBA par architecte et pour faciliter les panneaux de façade Luxalon® érigés conformément aux recommandations fournies par Hunter Douglas Construction Elements, accordant une importance particulière à la portée, à la déflexion, à la charge et aux consoles]

- Ecran anti-pluie : Type : [Panneau en nid d'abeille en modules de……..mm et dans des longueurs variables jusqu'à 4500mm. Le panneau sera formé avec un cadre périmétrique en aluminium extrudé, (avec joints d'angle et scellés), offrant des doubles rails de drainage horizontaux et verticaux]

- Matière : [Les panneaux en nid d'abeille seront composés de deux pellicules en alliage d'aluminium doux 3005 ou en acier inoxydable de grade 306]

- Epaisseur : [panneau en composite d'une épaisseur de 25mm formé dans des conditions contrôlées en usine en utilisant une âme d'aluminium en nid d'abeille hexagonal, d'une dimension cellulaire nominale de 19 mm x 0,03 mm. Pellicule extérieure de 0,1 mm d'épaisseur en aluminium doux, pellicule intérieure de 0,5 mm d'épaisseur en aluminium doux]

- Finition/coloris : [La surface extérieure du panneau sera couverte d'une peinture de finition Luxacote® / PVF2 appliquée en usine ou anodisée et présentera un facteur de dureté minimum de 2H (ECCA) au test de couleur…………, et une finition / couleur interne en polyester standard blanc].

- Autres nécessités de panneau : [Les panneaux spécialement formés seront fabriqués par Hunter Douglas Construction Elements au départ d'un parement Luxalon® QuadroClad conformément aux spécifications].

- Système de fixation : [Le panneau sera fixé au système de support Hunter Douglas Construction Elements au moyen de l'équerre de panneau brevetée de Hunter Douglas Construction Elements, aux centres appropriés. Le panneau sera fixé et supporté par le système de support en aluminium extrudé de Hunter Douglas Construction Elements complet avec fixations à double anneau et connecteurs réglables, etc., d'un réglage vertical de ± 25 mm et d'un alignement horizontal de 10 mm par rapport à l'aplomb].

- Joint : [10mm]