Luxalon® QC200 regenabschirmendes System

Regenabschirmender Wabenstützkern. Befestigung der Außenschalen horizontal oder vertikal

- Primäre Unterkonstruktion: Wird vom Architeken angegeben. Für eine einfache Montage der Luxalon® Fassaden Paneele entsprechend der Empfehlungen von Hunter Douglas Fassaden werden besonders Spannweite, Biegung, Windlast und Träger genannt.]

- Regenabschirmendes Paneel: Typ: [Paneele mit Stützwabe in Modulen von……..mm und in unterschiedlichen Längen bis zu 6000 mm. Das Paneel hat eine Rahmeneinfassung aus extrudierten Aluminium (mit Gehrungsverbindungen und versiegelten Fugen), die über zweibahnige horizontale und vertikale Dränagekanäle verfügt]

- Material : [Paneele mit Aluminium-Stützwabe bestehen aus zwei Schalen aus glatter Aluminiumlegierung AW3005 oder aus Edelstahl mit Härtegrad 306] 
Dicke:

- Dicke: [25mm dicke Verbundpaneele, unter kontrollierten Werksbedingungen geformt, mit einer sechseckigen Aluminium-Stützwabe und einer nominellen Zellabmessung von 19mm x 0,03mm. Außenverkleidung 1,0mm dickes, glattes Aluminium, Innenverkleidung 0,5mm dickes, glattes Aluminium]

- Beschichtung/Farbe: [Die Paneele wird auf der äußeren Oberfläche im Werk mit Luxacote® / PVF2 Beschichtungsfarbe gestrichen oder eloxiert und entspricht dem minimalen Härtegrad von 2H (ECCA) Test für Farben…………, und Standard Innenbeschichtung].

- Weitere Anforderungen an die Paneele: Speziell geformte Paneele werden von Hunter Douglas Fassaden aus Luxalon® QuadroClad Außenschalen gemäß den Spezifikationen angefertigt.

- Befestigungssystem: [Das Paneel wird am Tragesystem von Hunter Douglas Construction Elements befestigt.

- Fuge: [12.5mm]