Especificación para el revestimiento tipo rainscreen Quadroclad™ QC25-15 de Hunter Douglas

Sistema Rainscreen QuadroClad™ QC25-15 de Hunter Douglas 
Sistema de revestimiento de fachada tipo fachada ventilada basado en la tecnología de núcleo de nido de abeja. Paneles montados horizontalmente / verticalmente con posibilidad de integrar las celosías de lamas de Hunter Douglas.

Estructura de soporte principal: a especificar por el arquitecto; los paneles QuadroClad™ deben colocarse de acuerdo con las recomendaciones de Hunter Douglas Construction Elements en relación con las luces máximas, la desviación, las cargas de viento y voladizos.

Panel: Panel tipo nido de abeja en módulos de ............. mm (min. 225mm, max. 1500mm) y largos de hasta 6.000 mm (largos mayores bajo consulta). El panel está formado por dos caras de aluminio prepintadas en banda continua, núcleo de nido de abeja de aluminio y un marco perimetral de aluminio extrusionado formando canales de drenaje horizontales y verticales.

Espesor: Panel compuesto de 25mm de espesor fabricado en condiciones de fábrica controladas utilizando un núcleo de panal hexagonal de aluminio con una dimensión celular nominal de 19 mm x 0,03 mm Cara exterior de aluminio liso de 0,95mm de espesor, cara interior de aluminio liso de 0,5 mm de espesor.

Acabado/Color: La cara exterior del panel llevará un acabado de pintura Luxacote®/ PVF2 aplicado en la fábrica o un acabado anodizado (bajo consulta) y tendrá un factor mínimo de dureza de 2H (ECCA) de color ................., y un acabado neutro poliéster en la cara interior.

Otros requerimientos de los paneles: Paneles de formas especiales serán fabricados por Hunter Douglas Construction Elements a partir del revestimiento Quadroclad™ QC25-15 de Hunter Douglas de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Sistema de fijación: El panel quedará sujeto al sistema de soporte de Hunter Douglas Construction Elements por medio de soporte de panel (placa de fijación) patentado por Hunter Douglas Construction Elements. El panel quedará fijado y soportado por el sistema de soporte completo de aluminio extrusionado patentado por Hunter Douglas Construction Elements incluyendo los raíles soporte y las fijaciones de pared, con ajuste vertical de ± 25mm y alineación horizontal de 10 mm.

Junta: junta abierta de 15mm en los 4 lados del panel.