| Producto: | Sistema de fachada 70S de Hunter Douglas® |
| --- | --- |
| Sistema: | Sistema fijo, aplicaciones verticales |
| Forma: | Paneles con forma de Z con bordes redondeados |
| Sección del panel: | 47,5 x 70 mm, 0,6 mm de espesor |
| Longitud del panel: | Largo estándar entre 1000-6000mm, otros largos bajo consulta |
| Aleación: | EN-AW 3005 |
| Tratamiento de la superficie: | Parte frontal: acabado Luxacote®, 3 capas, 40μ, color de la carta de colores exteriores Hunter Douglas, según pedido Parte trasera: recubrimiento de poliéster, blanco estándar |
| Fijación de paneles: | Soportes individuales de paneles, de aluminio extrusionado, acabado anodizado natural |
| Espaciadores: | Espaciadores de aluminio extrusionado de 48, 63 y 88 mm para distintos módulos de paneles, acabado anodizado natural |
| Módulos de paneles 132S: | Separador Módulo Ángulo de sombra 48 mm. 70 mm 0° 63 mm. 85 mm 20° 88 mm. 110 mm 43° |
| Sistema de soporte: | Raíl de soporte tipo SLR-10 de aluminio extrusionado para paneles y espaciadores, acabado anodizado natural |
| Fijación: | Sistema de clipado de paneles en los soportes individuales |
| Instalación: | Los espaciadores y los soportes del panel se deslizan sobre el raíl de soporte, que va fijado a una subestructura (no incluida en el programa de Hunter Douglas®) |