Parte 1. Sistema de fachada 84R. General 

1.1 Introducción

El sistema de fachada 84R de Luxalon®  con todos sus componentes está fabricado por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 Descripción del sistema

El sistema constará de paneles lineales de aluminio perfilado, clipados fácilmente en los troqueles del soporte. Los soportes se fijan a una subestructura auxiliar no suministrada por Luxalon®. Para evitar el par galvánico debido a aplicación de metales distintos, para la fijación de los soportes a la subestructura debe utilizarse el juego de arandelas de Luxalon®.

Parte 2. Producto

________ m2 de sistema de fachada 84R de Luxalon® compuesto por:

2.1 Paneles

84R: tamaño 84 x 16 mm, fabricados en aluminio de 0,6mm de espesor. Los paneles se fabrican a partir de banda de aluminio prepintada al horno en banda continua, de aleación EN-AW -3005 o equivalente resistente a la corrosión (de conformidad con las normas EN 1396 y EN 13523). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (estándar 800-6000mm, otros largos bajo consulta). Los paneles se acoplarán en dirección longitudinal mediante pieza de empalme de los paneles o superposición de paneles. Paneles curvos con un radio de ______ mm y longitud de ______ mm.

2.2 Perfiles intermedios

Perfiles intermedios planos de 16mm de ancho, fabricados en aluminio de 0,35mm de espesor, perfiles intermedios retrasados de 16mm de ancho, fabricados en aluminio de 0,65mm de espesor y perfiles intermedios retrasados de 27mm de ancho, fabricados en aluminio de 0,65mm de espesor. Los perfiles intermedios se fabrican en aluminio esmaltado en el horno y prepintado, aleación EN-AW-3005 o equivalente resistente a la corrosión (de conformidad con las normas EN 1396 y ECCA). Los perfiles intermedios tienen una longitud estándar de 5.000mm, se acoplarán en dirección longitudinal a tope.

2.3 Soportes

Los perfiles de soporte de aluminio perfilado de 0,95 mm de espesor se deben instalar a _______ mm en ejes, sobre una subestructura formada por un perfil de aluminio o acero de resistencia y rigidez suficientes para soportar la presión/succión del viento. Los soportes están provistos de troqueles para sujetar los paneles en un módulo de 146mm (V2), 157,7mm (V3), 90mm (V4), 100mm (V5), 111mm (V6) o 116,6mm (V8).

Parte 3. Especificación adicional 

3.1 Perfiles

Los remates, vierte-aguas, cubre-aguas, etc. están fabricados a partir de bandas de aluminio lacadas al horno con acabado Luxacote® (±30 micras).

3.2 Recubrimiento

El color se escogerá de la carta decolores de Hunter Douglas para paneles exteriores 84R, código número________ ; colores especiales bajo consulta.

3.3 Instalación

Todos los materiales se instalarán en estricta conformidad con las normativas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requisitos adicionales derivados de las especificaciones o mostrados en los planos.