SPECIFICATIONS PLAFOND LUXALON® EXTERIEUR 84R

PARTIE 1 : GENERALITES 

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon® extérieur 84R tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système se composera de lames linéaires à angles arrondis fixées sur un système de suspension rigide, permettant le retrait à la main de chaque lame individuelle. Le système de suspension est constitué d'une structure de support non Luxalon®. Pour éviter la corrosion de contact due à l'application de métaux non similaires, chaque fixation des porteurs sur la sous-construction doit être réalisée avec le jeu de rondelles Luxalon®.

PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond Luxalon® extérieur 84R_________ m² constitué de :

2.1 LAMES

84R, taille 84 x 15 mm fabriquées en aluminium de 0,6 mm.

Lames à fabriquer en aluminium émaillé au four, prépeint, en alliage résistant à la corrosion EN-AW 3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA). Les lames ont une longueur de _________ mm (disponibilité du fabricant 1000-6000 mm et, sur demande, 250-1000 mm et > 6000 mm). Lames à raccorder dans le sens de la longueur au moyen d'éclisses.

2.2 SUSPENSION

Les rangées de porteurs en aluminium laminé de 0,95 mm seront installées à _________ coeur à coeur au moyen d'une suspension égalisée d'une solidité et d'une rigidité suffisantes pour résister à la pression/succion du vent à une distance de _________, coeur à coeur. Les porteurs seront réunis au moyen d'éclisses de porteur. Porteurs fournis avec pattes pour maintenir les lames et les remplissages en un module total de 100 mm.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PROFILS DE PERIMETRE

- Profil mural en L de 45 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

- Profil mural en W de 45 x 21 x 21 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

3.2 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des panneaux 84R Luxalon® le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement consistera en une finition Luxacote® solide et durable dans une épaisseur nominale d'environ 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer la stabilité de la couleur. La finition Luxacote® garantit une adhérence optimale et une excellente résistance aux intempéries.

3.3 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.