# LUXALON® V100-V200 PLAFONDSYSTEEM

## DEEL 1: ALGEMEEN

1.1  INTRODUCTIE

Leveren en monteren van Luxalon® V100-V200 plafondsysteem zoals, gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2  BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit lineaire panelen die worden bevestigd aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke panelen met de hand te verwijderen.

## DEEL 2: PRODUCT

________m2 Luxalon® V100-V200 roosterplafond, bestaande uit:

2.1 PANELEN

Panelen, 101 mm of 200 mm hoog. Panelen van 0,6 mm dik, aan beide zijden gemoffeld aluminium met geprofileerde kanten. Panelen worden gemaakt van een gemoffelde aluminiumlegering EN-AW-5050 of een equivalent daarvan (conform de norm EN 1396 en ECCA normen).

De panelen hebben een lengte van________mm (bij de fabrikant zijn lengten van 1000-6000 mm en op aanvraag tussen 250-1000 mm en > 6000 mm beschikbaar).

2.2 AFHANGING

Rijen gerolvormde dragers(0.95 mm dik aluminium)worden op een onderlinge afstand van _____hart-op-hart bevestigd aan instelbare ophangingen op een onderlinge afstand van_____,hart-op-hart.

De dragers zijn voorzien van uitstansingen om de panelen vast te houden in een standaard module van 100 mm,

150 mm, 200 mm. Dragers worden bevestigd door dragerkoppelstukken.

## DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het Hunter Douglas kleurenprogramma voor Luxalon® V100 / 200V code nr._____ of er wordt een speciale kleur gemaakt (op aanvraag).

De deklaag bestaat uit een sterke en duurzame polyester afwerking, in een dubbele coil-coating en met een dikte van 20 micrometer, die via een continu 'coil coating' proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik en is een absolute adhesie gewaarborgd.

3.2 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.