SPECIFICATIE LUXALON® 70U BUITENPLAFONDSYSTEEM

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Leveren en monteren van een Luxalon® 70U buitenplafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit 70 brede panelen die worden bevestigd aan een star dragersysteem. Het afhangsysteem bestaat uit een, niet door Luxalon® geleverde ondersteunende constructie. Teneinde contactcorrosie te voorkomen tussen twee verschillende metalen, dient er een washerset te worden gebruikt bij elke bevestiging van de drager op de achter constructie.

DEEL 2: PRODUCT

_________m² Luxalon® 70U buitenplafond / zwembadplafond, bestaande uit:

2.1 PANELEN

De panelen 70 mm breed, 25 mm diep, worden gerolvormd uit een 0,8 mm dik gemoffelde aluminium band.

De panelen zijn vervaardigd van vooraf gelakt, gemoffeld aluminium in een corrosiebestendige legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA normering). 

De panelen hebben een lengte van_________ mm (maximale lengte 6000 mm, langere lengten op aanvraag).

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm dikke gerolvormde dragers aluminium worden met een afstand van hart op hart _________mm bevestigd met behulp van een afhangsysteem dat voldoende sterkte en stijfheid biedt om de lokaal geldende winddruk en windzuiging te weerstaan. De afhangers worden op een hart op hart afstand van _________mm geplaatst en bevestigd aan starre ophangingen op een onderlinge afstand van _________, eveneens hart op hart. De dragers worden aan elkaar verbonden met dragerkoppelstukken. 

Fixeerclips gemaakt van aluminium kunnen op de dragers worden bevestigd om de panelen desgewenst te vergrendelen.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKING

- L-kantlijst 29,2 x 19,4 mm, gemaakt van 0,5 mm dik aluminium

- L-kantlijst 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

- W-kantlijst 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

3.2 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenschema voor Luxalon® 70U panelen, code-nr. _______ of er wordt een speciale kleur gemaakt.(op aanvraag)

De laklaag bestaat uit een sterke en duurzame Luxacote® lak met een nominale dikte van 20 micrometer, die via een continu "coil coating" proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik. De Luxacote® lak garandeert een optimale hechting en een uitstekende weersbestendigheid.

3.3 INSTALLATION

Alle materialen dienen te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke geldende wettelijke regelingen en verordeningen evenals met de richtlijne van de fabrikant, inclusief aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.