SPECIFICATIES LUXALON® 75/150/225C GESLOTEN BUITENPLAFONDSYSTEMEN

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Leveren en monteren van Luxalon® gesloten buitenplafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit lineaire panelen bevestigd aan een verstelbare ophanging, in combinatie met fixeerclips waardoor individuele panelen verwijderd kunnen worden door gebruikmaking van demontage gereedschap. Desgewenst kunnen in het plafond panelen van verschillende breedtes worden gecombineerd.

DEEL 2: PRODUCT

_________ m² Luxalon® gesloten buitenplafondsysteem, bestaat uit:

2.1 PANELEN

75C; 0,6 mm dik aluminium, afmeting (b x h) 75 x 15,5 mm 150C; 0,6 mm dik aluminium, afmeting (b x h)150 x 15,5 mm 225C; 0,6 mm dik aluminium, afmeting (b x h) 225 x 15,5 mm De panelen zijn vervaardigd van vooraf gelakt en gemoffeld aluminium in een corrosiebestendige legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA normering). Panelen hebben een lengte van _________mm. De panelen worden in de lengterichting met elkaar verbonden middels de daarvoor geschikte Luxalon® lengtekoppeling. De maximale paneellengte is 6000 mm.

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm dikke gerolvormde aluminium dragers worden met een hart op hart afstand van _________ bevestigd met behulp van een afhangsysteem dat voldoende sterkte en starheid biedt om winddruk en windzuiging te weerstaan. De afhangers worden op een hart op hart afstand van _________ geplaatst. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. De dragers zijn voorzien van prongs waarin panelen geklikt kunnen worden met een moduulmaat van 75 mm of een veelvoud daarvan. De panelen worden op de drager geborgd door kruiselings geplaatste afzonderlijke fixeerclips.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKING

- L-kantlijst 29,2 x 19,4 mm, gemaakt van 0,5 mm dik aluminium

- L-kantlijst 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

- W-kantlijst 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

3.2 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenprogramma van Luxalon® 75/150/225C buitenpanelen code nr._________ of er wordt een speciale kleur op aanvraag gemaakt. De laklaag bestaat uit een sterke en duurzame Luxacote® lak met een nominale dikte van 30 micrometer, die via een continu "coil coating" proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik. De Luxacote® lak garandeert een optimale hechting en een uitstekende weersbestendigheid.

3.3 INSTALLATIE

Alle materialen dienen te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke geldende wettelijke regelingen en verordeningen evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.