LUXALON® 84C BUITENPLAFOND SPECIFICATIE

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® buitenplafond 84C, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit doosvormige lineare panelen met gesloten voegen, die bevestigd zijn op een star afhangsysteem, waarbij de individuele panelen met de hand kunnen worden verwijderd. Het afhangsysteem is geen Luxalon® draagstructuur. Om contactcorrosie te vermijden ten gevolge van het aanbrengen van verschillende metalen, moet elke bevestiging van de dragers op de onderconstructie worden uitgevoerd met behulp van de Luxalon® ringenset.

DEEL 2: PRODUCT

_________ m² Luxalon® buitenplafond 84C, bestaat uit:

2.1 PANELEN

84C, maat 84 x 12,5 mm gemaakt van 0,6 mm aluminium.

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een corrosiebestendige legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA). De panelen hebben een lengte van _________ mm (beschikbaar bij fabrikant 1000-6000 mm en op verzoek 250-1000 mm en > 6000 mm). Panelen worden in langsrichting gekoppeld door middel van paneel-koppelstukken.

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm aluminium gerolvormde dragers worden geïnstalleerd met een hart op hart afstand van _________ mm door middel van een genivelleerde afhanging die sterk en star genoeg is om bestand te zijn tegen winddruk/-zuiging op een afstand van _________ mm, hart op hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. Dragers voorzien van tanden om panelen vast te houden met een totale module van 100 mm.

DEEL 3: BIJKOMENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

- L-muurprofiel 45 x 18,5 mm, gemaakt uit 0,8 mm dik aluminium

- W-muurprofiel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt uit 0,8 mm dik aluminium

3.2 COATING

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® buitenplafonds met 84C panelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt.

De coating bestaat uit een stevige en duurzame Luxacote® afwerking, met een nominale dikte van ongeveer 20 micron, aangebracht in een continu coatingproces, zodat de kleurstabiliteit verzekerd is. De Luxacote® afwerking waarborgt een optimale hechting en een uitstekende weerstand tegen weersomstandigheden.

3.3 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.