# LUXALON® LAMES 84B SPECIFICATION

## PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

  - INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames 84B fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

  - DESCRIPTION DE SYSTÈME

Ce système se compose de lames 84B fixées à un système de suspension réglable permettant le démontage manuel de chaque lame. Joint ouvert entre les lames.

## PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond de _________m² Luxalon® de lames type 84B, joint ouvert de 16 mm, composé de :

2.1 LAMES

Lames de 84 mm de large et 12,5 mm de profondeur, à partir de feuillard d’aluminium pré peint, laqué au four, de 0,5 mm d’épaisseur. Lames pleines ou perforées avec ou sans non tissé acoustique.

Les panneaux seront fabriqués en alliage pré peint laqué au four type EN-AW 5050 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA). Lames de longueur _________ (dimensions standards : 1000-6000 mm ; 250-1000 mm et >6000 mm : nous consulter) Les lames peuvent être raccordées au moyen d’éclisses.

2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames (acier 0,5/aluminium 0,95) seront installées à _________ d’axe en axe, au moyen de suspensions réglables à une distance de _________ d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordés au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module standard de 100.

## PARTIE 3 : INFORMATIONS ADDITIONNELLES

3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Coulisse J12, 28,6 x 2,5 x 20 mm, épaisseur 0,35 mm

- Cornière en L, 29,2 x 19,4 mm, aluminium 0,5 mm

- Cornière en L, 45 x 18,5 mm, acier ou aluminium 0,8 mm

- Cornière en W, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, acier ou aluminium 0,8 mm

3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira les lames type 84B avec les perforations suivantes :

- Ø 1,0 mm Δ 2 mm ouverture 23%

- Ø 2,0 mm Δ 5 mm ouverture 16%

Les lames auront un encadrement nominal en plein sur les côtés longitudinaux de façon à assurer un maximum de planéité et de stabilité :

- 7 mm pour les lames 84B perforées Ø 1 mm

- 6 mm pour les lames 84B perforées Ø 2 mm

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira les lames avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en usine à l’intérieur des panneaux ou l’installateur disposera des matelas de laine minérale ensachée.

3.4 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas pour les lames type Luxalon® 84B code nº _________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude.

Le revêtement consistera en une peinture polyester résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion.

3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.