LUXALON® BREITPANEELDECKE 300C, TRAGSCHIENENSYSTEM 

TEIL 1. ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Breitpaneeldecke 300C für das Tragschienensystem wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus Breitpaneelen, die so an einer justierbaren Unterkonstruktion befestigt werden, dass die Paneele einzeln von Hand (Aluminiumpaneele) oder mit einem einfachen Hilfsmittel (Stahlpaneele) zu entfernen sind.

TEIL 2 PRODUKT

________m2 Luxalon® Breitpaneeldecke 300C für das Tragschienensystem bestehend aus:

2.1 PANEELEN:

Die Breitpaneele werden im Rollformverfahren aus 0,7 mm vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband oder 0,6 mm einbrennlackiertem, verzinktem Stahl gefertigt, glatt oder perforiert, auf Wunsch mit Akustikvlies-Kaschierung. Zur besseren Steifigkeit sind beide Paneel-Stirnseiten 29 mm aufgekantet. Die 300 mm breiten Paneele mit 5 mm gefasten Längsseiten werden dicht aneinander gestoßen und bilden so eine optisch geschlossene Decke. Die Breitpaneele aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminium werden mit der Legierung HD 3005 oder gleichwertig versehen (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard) und haben eine Länge von ________ mm. (Der Hersteller liefert Paneellängen von 1.000 bis 6.000 mm, Paneellängen von 250 bis 1.000 mm und über 6.000 mm auf Anfrage.)

2.2 UNTERKONSTRUKTION:

Vorgefertigte Tragschienen aus 1,0 mm Stahl bzw. 0,95 mm Aluminium werden in Reihen mit einem Abstand von ________ mm (maximal 2.400 mm) durch Luxalon® Schnellabhänger an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen einen maximalen Abstand von ________ mm auf. Die Tragschienen werden durch Tragschienenverbinder verbunden. Auf Wunsch werden zur zusätzlichen Absicherung der Breitpaneele integrierte Sicherungsfedern an den Tragschienen verwendet.

TEIL 3: ALLGEMEINES ZU LUXALON® PANEELDECKEN IM TRAGSCHIENENSYSTEM 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- L-Winkel, 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Winkel, 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl/Aluminium

- W-Winkel, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl/Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert Paneele mit folgenden Lochbildern:

- Ø1.5 mm, ^3 mm, freie Fläche 23%

- Ø2.0 mm, ^5 mm, freie Fläche 15%

Um eine maximale Steifigkeit und ebene Paneelfläche zu gewährleisten, haben die perforierten Breitpaneele an den Längsseiten einen 8,5 mm breiten, nicht perforierten Rand.

3.3 AKUSTIK

Der Hersteller liefert die Paneele mit werkseits eingeklebtem Akustikvlies auf der Paneelrückseite. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe ________ der Luxalon® Farbpalette für Breitpaneele 300C oder eine Sonderfarbe, die ________ entspricht. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 µ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird.

3.5 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.

3.6 ALTERNATIV-MATERIALIEN

Der Montageunternehmer wird alle Materialien, die er anstelle des kompletten Luxalon® Breitpaneeldecken-Systems verwenden will, mindestens 20 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten zur Genehmigung vorlegen. Zusätzlich fügt er alle technischen Unterlagen und eine Referenzliste der Objekte bei, die mit den Alternativmaterialien ausgeführt wurden. Sollte eine Genehmigung der Alternativmaterialien erfolgen, ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativmaterialien detailliert aufgeführt sind.

LUXALON® 300L BREITPANEEL SYSTEMSPEZIFIKATION

TEIL 1: TRAGSCHIENENSYSTEM ALLGEMEIN

1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalon® Breitpaneeldecke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus Paneelen, die auf Tragschienen geklemmt an eine verstellbare Unterkonstruktion montiert werden. Jedes Paneel kann einzeln von Hand (Alu-Paneele) oder mittels eines Hilfswerkzeugs entfernt werden (Alu- und Stahl-Paneele).

TEIL 2: PRODUKT

_________m² Luxalon® 300L Breitpaneeldecke bestehend aus:

2.1 PANEELE:

Die Paneelen werden im Rollformverfahren aus 0,7 mm vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband oder 0,6 mm einbrennlackiertem, verzinktem Stahl gefertigt, glatt oder perforiert, auf Wunsch mit Akustikvlies-Kaschierung.

Zur besseren Steifigkeit sind beide Paneel-Stirnseiten 29 mm aufgekantet. Die 300 mm breiten Paneele haben gerade Seitenkanten für optisch geschlossene Fugen.

Die Paneele sind aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminium, Legierung EN-AW 3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA) oder aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem verzinktem Stahl Z100 oder einer gleichwertigen Metallbeschichtung (gemäß EN10169, Teil 3 und ECCA). Die Länge ist ________ mm (lieferbar in 1000-6000 mm, auf Anfrage 250-1000 mm und Längen > 6000 mm).

2.2 UNTERKONSTRUKTION:

Vorgefertigte Tragschienen aus 1,0 mm Stahl/0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von _________ mm (maximaler Abstand 2400 mm) mit Noniusabhängern in einem Abstand von _________ mm an der Rohdecke befestigt. Tragschienen werden mit Tragschienenverbindern verlängert. Bei Bedarf integrierte Sicherungsclipse zur zusätzlichen Sicherung der Paneele an der Tragschiene.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN

3.1 RANDABSCHLUSSPROFILE

- L-Randwinkel 29.2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Randwinkel 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl/Aluminium

- W-Randwinkel 45 x 21 x 21 x 18,5mm, aus 0,8 mm Stahl/Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert alle Paneele 300L mit folgenden Perforationen:

- Ø 1,5 mm, ∆ 3 mm, freier Bereich 23 % Ø 2,0 mm, ∆ 5 mm, freier Bereich 15%

Die perforierten Paneele haben an den Längsseiten einen nicht perforierten Rand, der eine maximale Produktstabilität gewährleistet.

3.3 AKUSTIK

Akustikvlies mit einer Dicke von 0,2 mm ist ab Werk innen auf den Paneelen aufgebracht. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® 300L Breitpaneele mit RAL-Code Nr._______, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt.

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 μ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird. Einheitliche Beschichtung und absolute Haftung sind garantiert.

3.5 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.

3.6 ALTERNATIVMATERIALIEN

Das Montageunternehmen, das andere Vorschläge als das Luxalon® 300L Breitpaneelsystem unterbreiten möchte, muss dem Architekten mindestens 20 Tage vor Verstreichen der Bietefrist eine komplette Beschreibung des gesamten Systemkonzepts und entsprechende Leistungsdaten zukommen lassen. Zusätzlich eine Liste ähnlicher Installationen, die mit dem Alternativmaterial ausgeführt wurden. Bei Genehmigung der Alternativ-Materialien ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativ-Materialien aufgeführt sind.