SPECIFICATIES LUXALON® 80B BUITENPLAFONDSYSTEEM

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Leveren en monteren van Luxalon® 80B buitenplafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit rechthoekig gevormde lineaire panelen bevestigd aan een starre afhanging waardoor afzonderlijke panelen met de hand verwijderd kunnen worden. Het afhangsysteem bestaat uit een draagconstructie die niet door Luxalon® geleverd wordt.Teneinde contactcorrossie tussen twee verschillende metalen te voorkomen, dient er een washerset te worden gebruikt bij elke bevestiging van de drager op de achterconstructie.

DEEL 2: PRODUCT

_________ m² Luxalon® 80B buitenplafond bestaat uit:

2.1 PANELEN

80B,0,6 mm dik aluminium, afmeting(b x h ) 80 x 15 mm

De panelen zijn vervaardigd van vooraf gelakt, gemoffeld aluminium in een corrosiebestendige legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig(volgens EN 1396 en ECCA normering). Panelen hebben een lengte van ________ mm. De panelen worden in de lengterichting met elkaar verbonden middels de daarvoor geschikte Luxalon®br>

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm dikke gerolvormde aluminium dragers worden met een hart op hart afstand van _________ bevestigd met behulp van een afhangsysteem dat voldoende sterkte en stijfheid biedt om winddruk en windzuiging te weerstaan. De afhangers worden op een hart op hart afstand van _________, geplaatst. de dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. De dragers zijn voorzien van prongs waarin panelen en voegprofielen kunnen geklikt met een moduulmaat 100 mm.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKING

- L-kantlijst 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

- W-kantlijst 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

3.2 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenschema Luxalon® 80B buitenpanelen, code no. _________ of er wordt een speciale kleur gemaakt.(op aanvraag)

De laklaag bestaat uit een sterke en duurzame Luxacote® lak met een nominale dikte van 30 micrometer, die via een continu "coil coating" proces is aangebracht, waardoor de kleurechtheid gegarandeerd is. Hierdoor is de laklaag overal even dik. De Luxacote® lak garandeert een optimale hechting en een uitstekende weerbestendigheid.

3.3 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke geldende wettelijke regelingen en verordeningen evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen van aangegeven.

LUXALON® 84B BUITENPLAFOND SPECIFICATIE

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® buitenplafond 84B, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit doosvormige lineaire panelen, die bevestigd zijn op een star afhangsysteem, waarbij de individuele panelen met de hand kunnen worden verwijderd. Het afhangsysteem is geen Luxalon® draagstructuur. Om contactcorrosie te vermijden ten gevolge van het aanbrengen van verschillende metalen, moet elke bevestiging van de dragers op de onderconstructie worden uitgevoerd met behulp van de Luxalon® ringenset.

DEEL 2: PRODUCT

_________ m² Luxalon® buitenplafond 84B, bestaat uit:

2.1 PANELEN

84B, maat 84 x 12,5 mm gemaakt van 0,6 mm aluminium.

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een corrosiebestendige legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA). De panelen hebben een lengte van _________ mm (beschikbaar bij fabrikant 1000-6000 mm en op verzoek 250-1000 mm en > 6000 mm). Panelen worden in langsrichting gekoppeld door middel van paneel-koppelstukken.

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm aluminium gerolvormde dragers worden geïnstalleerd met een hart op hart afstand van _________ mm door middel van een genivelleerde afhanging die sterk en star genoeg is om bestand te zijn tegen winddruk/-zuiging op een afstand van _________ mm, hart op hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. Dragers voorzien van tanden om panelen en opvulsels vast te houden met een totale module van 100 mm.

DEEL 3: BIJKOMENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

- L-muurprofiel 45 x 18,5 mm, gemaakt uit 0,8 mm dik aluminium

- W-muurprofiel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt uit 0,8 mm dik aluminium

3.2 COATING

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® buitenplafonds met 84B panelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt.

De coating bestaat uit een stevige en duurzame Luxacote® afwerking, met een nominale dikte van ongeveer 20 micron, aangebracht in een continu coatingproces, zodat de kleurstabiliteit verzekerd is. De Luxacote® afwerking waarborgt een optimale hechting en een uitstekende weerstand tegen weersomstandigheden.

3.3 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.