SISTEMA DE TECHO LUXALON® CLIP-IN 4,2mm.

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de techo de bandeja Luxalon® sistema Clip-In y sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.


1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en una estructura de perfilería oculta a la que se clipan las bandejas estándar Clip-in con cantos biselados de 4,2mm


PARTE 2: PRODUCTO

2.1 BANDEJAS ESTÁNDAR

________m2 de falso techo metálico Luxalon® sistema Clip-In, consistente en:

Bandejas de ____x____ mm fabricadas en acero de 0,5mm o aluminio de 0,6mm.

Bandejas abatibles sistema Clip-in con canto biselado de 4,2mm de ____x____ fabricadas en acero de 0,6mm.

Dos de los cuatro lados de la bandeja estándar están preparadas para clipar con el perfil oculto Clip-in, permitiendo el montaje y desmontaje de cada bandeja individualmente.


2.2 SUSPENSIÓN PRIMARIA

El sistema consiste en perfiles de acero galvanizado de 0,5mm instalados a 1200mm entre ejes, anclados a la estructura superior por medio de varillas o nonius de fijación de ____mm de longitud, con una separación máxima entre fijaciones de 1250mm. Los perfiles primarios estarán anclados a la pared por sus extremos para evitar movimientos ascendentes.


2.3 SUSPENSIÓN SECUNDARIA

Mediante piezas de conexión se fijarán los perfiles secundarios a los primarios. La distancia entre perfiles secundarios queda determinada por la modulación de las bandejas.


PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFIL DE REMATE

- Perfil en L de 29.2x19.4mm fabricado en aluminio de 1,5mm de espesor.

- Perfil en L de 45x18.5mm fabricado en aluminio o acero de 0,8mm de espesor.

- Perfil en W de 45x21x21x18.5mm fabricado en aluminio o acero de 0,8mm de espesor.

3.2 PERFORACIONES

Las bandejas se suministran con la perforación estándar nº_____ y una cenefa perimetral de 10mm en los cuatro lados. Las bandejas presentan una perforación de ______mm de diámetro, que representa el _____% de superficie perforada.


3.3 ACÚSTICA

Las bandejas estándar se suministran con velo acústico termoadherido en la cara oculta de 0,2mm de espesor.


3.4 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la gama de colores para bandejas Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _______.

El acabado será de poliéster en polvo de 60 micras de espesor, aplicado electrostáticamente al acero electro-galvanizado, fosfatado y tratado químicamente según las exigencias de la normativa vigente (normativas DIN 1541/ TAIM).


3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.