ESPECIFICACIÓN DEL FALSO TECHO DE PANELES CURVOS LUXALON® 84 R

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales curvos con cantos redondeados, clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas. El sistema presenta una entrecalle abierta entre los paneles que puede cerrarse utilizando perfiles intermedios enrasados.

El sistema consiste en paneles lineales clipados a un sistema de suspensión que permite desmontar los paneles individualmente utilizando una herramienta de desmontaje.

PARTE 2: PRODUCTO

_________m² de Falso Techo lineal curvo Luxalon® 84R con entrecalle de 16mm consistente en:

2.1 PANELES

Paneles de 84mm de ancho y 16mm de alto, perfilados a partir de banda lisa de aluminio de 0,5mm de espesor.

Los paneles se fabrican a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AW 5050 o equivalente (según EN 1396 y ECCA).
Los paneles tendrán una longitud de ______mm (disponibles de 1000 a 6000mm y de 250 a 1000mm y > 6000mm previa consulta). Los paneles se unen utilizando piezas de unión de lama. Los perfiles intermedios se fabrican a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AW-5050 ó equivalente (según EN 1396 y ECCA). Estos perfiles se clipan fácilmente en la junta sin necesidad de utilizar herramientas.

Los paneles se curvan para darles forma cóncava, convexa u ondulada. En este caso, con un radio fijo de 325mm. En las lamas curvas, los extremos acaban en un tramorecto de 130mm. 
En los paneles  cóncavos o convexos el radio mínimo es de 1.250mm.

El falso techo de paneles curvos puede conectarse y continuar en dirección longitudinal con un falso techo de paneles rectos.

2.2 SUSPENSIÓN

El sistema consiste en perfiles soporte de Fe de 0,6 o Al de 0,95mm alineados y separados una distancia de _________mm a ejes, fijados a la estructura superior mediante varilla de _________mm separadas _________mm a ejes. Los soportes se unen utilizando las correspondientes piezas de unión de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo de 100mm (también son estándar los módulos 90 y 111mm)

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

Solución particular para cada proyecto. Material no suministrado por Hunter Douglas.

3.2 PERFORACIONES

Los paneles de falso techo 84R de Luxalon® pueden ser fabricados con los siguientes tipos de perforaciones:

Ø 1.0mm, Δ2mm, superficie perforada 23%.

Ø 2.0mm, Δ5mm, superficie perforada 16%.

Los paneles perforados tienen una cenefa longitudinal en ambos lados para garantizar la máxima estabilidad.

Panel 84R, perforación Ø 1mm con cenefa en ambos lados de 7mm.

Panel 84R, perforación Ø 2mm con cenefa en ambos lados de 6mm.

3.3 ACÚSTICA

Los paneles podrán suministrarse de fábrica con un velo acústico termoadherido o bien el instalador podrá colocar mantas acústicas de lana mineral en la parte posterior de los paneles.

3.4 RECUBRIMIENTO

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de interior 84R Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _________.

La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con dos capas de poliéster de 20 micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para controlar la homogeneidad  del espesor y total adherencia.

3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.