ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO EXTERIOR PANEL ANCHO LUXALON® 300C 


PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

# Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales clipados a un sistema de suspensión que permite desmontar los paneles individualmente utilizando una herramienta de desmontaje.

PARTE 2: PRODUCTO

_________m² de falso techo exterior panel ancho® Luxalon 300C consistente en:

2.1 PANELES

Los paneles son de aluminio, de 300mm de ancho y espesor 0,7mm y 29mm de altura. Los paneles tienen un bisel de 5mm en los lados largos. El falso techo en su conjunto conforma un sistema cerrado.

Los paneles se fabricarán a partir de aluminio prelacado al horno, de aleación EN-AW 3005 o equivalente resistente a la corrosión (de conformidad con las normas EN 1396 y ECCA). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (disponibilidad de fabricar entre 1000-6000mm y entre 250-1000mm y >6.000mm bajo consulta). Los paneles se unen en la dirección longitudinal mediante piezas de empalme de panel.

2.2 SUSPENSIÓN

Los perfiles de soporte de aluminio de 0,95mm deben ser instalados a una distancia de _________ entre ejes mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia a la presión/succión, a una distancia de_________ entre ejes. Los perfiles soporte deben estar unidos mediante piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 300mm.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

# Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en L, de 45x32,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

3.2 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de exterior 300C Luxalon® de Hunter Douglas, color  número _________

La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con poliéster de 20micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para asegurar la uniformidad del espesor. El acabado Luxacote® garantiza la total adhesión y una excelente resistencia a la intemperie.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.