ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO EXTERIOR 75/150/225C DE LUXALON® 

PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales clipados a un sistema de suspensión que permite desmontar los paneles individualmente utilizando una herramienta de desmontaje. Los paneles de distintos anchos pueden combinarse en un mismo techo.

PARTE 2: PRODUCTO

_________ m² de Falso Techo Exterior Luxalon® 75/150/225C consistente en:

2.1 PANELES

- 75C, medidas 75 x 15,5mm, fabricados a partir de aluminio de 0,6mm de espesor

- 150C, medidas 150 x 15,5mm fabricados a partir de aluminio de 0,6mm de espesor

- 225C, medidas 225 x 15,5mm,  fabricados a partir de aluminio de 0,6mm de espesor

Los paneles son fabricados a partir de aluminio prelacado al horno, de aleación EN-AW 3005 o equivalente (de acuerdo con EN 1396 y ECCA). Los paneles tienen una longitud de _________ mm (disponibilidad de fabricar paneles de 1.000 a 6.000mm, entre 250 y 1000mm y >6000mm bajo consulta). Los paneles pueden unirse longitudinalmente mediante piezas de unión.

2.2 SUSPENSIÓN

Los perfiles soporte de aluminio de 0,95mm deben ser instalados a una distancia de _________ mm entre ejes mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia a la presión/succión, a una distancia de_________mm entre ejes. Los perfiles soporte deben ser unidos mediante piezas de unión de soporte. Los soporten vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles a módulo múltiplo de 75mm. Los clips de fijación se colocan entre la junta entre paneles, en la cara oculta, para asegurar su fijación.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFILES DE REMATE

# Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en L, de 45x32,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

3.2 PINTURA

# El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos exteriores 75/150/225C Luxalon® de Hunter Douglas, color número _________

# La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con poliéster de 20 micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para asegurar la estabilidad del color y la total adherencia. Los paneles de aluminio se fabrican con acabado Luxacote® para garantizar la total adhesión y excelente resistencia a la intemperie.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.