ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO EXTERIOR LUXALON® 80B 


PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales con cantos rectos, clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas. El sistema presenta una entrecalle abierta entre los paneles que puede cerrarse utilizando perfiles intermedios.

PARTE 2: PRODUCTO

_________ m² de falso techo exterior Luxalon® 80B consistente en:

2.1 PANELES

Paneles de 80mm de ancho y 15mm de alto fabricados a partir de banda de 0,6mm de espesor

Los paneles se fabricarán a partir de aluminio prelacado al horno, de aleación EN-AW 3005 o equivalente resistente a la corrosión (de conformidad con las normas EN 1396 y ECCA). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (disponibilidad de fabricar entre 1000-6000mm y entre 250-1000mm y >6.000mm bajo consulta). Los paneles se unen en la dirección longitudinal mediante piezas de empalme de panel.

2.2 SUSPENSIÓN

Los perfiles de soporte de aluminio de 0,95mm deben ser instalados a una distancia de _________ entre ejes mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia a la presión/succión, a una distancia de_________ entre ejes. Los perfiles soporte deben estar unidos mediante piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 100mm. Los clips de fijación se clipan en el soporte entre los paneles para afianzar los mismos.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

# Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en L, de 45x32,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

3.2 PINTURA

El arquitecto seleccionará  el color dentro de la carta de colores para techos exteriores 80B Luxalon® de Hunter Douglas código _________

El recubrimiento consistirá en un acabado de Luxacote® resistente y duradero en grosores nominales de unas 20 micras, aplicado en un proceso de recubrimiento previo en continuo que garantiza la estabilidad del color. El acabado Luxacote® garantiza la mejor adhesión y una excelente resistencia al desgaste.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales se instalarán en estricto cumplimiento de todos los códigos y ordenanzas locales y las recomendaciones del fabricante, incluidas las exigencias adicionales específicas que puedan incluirse en las especificaciones o mostrarse en los diagramas.

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO EXTERIOR LUXALON® 84B

 

PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales con cantos rectos, clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas. El sistema presenta una entrecalle abierta entre los paneles que puede cerrarse utilizando perfiles intermedios.

PARTE 2: PRODUCTO

_________ m² de falso techo exterior Luxalon® 84B de consistente en

2.1 PANELES

Paneles de 84mm de ancho y 12.5mm de alto fabricados a partir de banda de 0,6mm de espesor

Los paneles se fabricarán a partir de aluminio prelacado al horno, de aleación EN-AW 3005 o equivalente resistente a la corrosión (de conformidad con las normas EN 1396 y ECCA). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (disponibilidad de fabricar entre 1000-6000mm y entre 250-1000mm y >6.000mm bajo consulta). Los paneles se unen en la dirección longitudinal mediante piezas de empalme de panel.

2.2 SUSPENSIÓN

Los perfiles de soporte de aluminio de 0,95mm deben ser instalados a una distancia de _________ entre ejes mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia a la presión/succión, a una distancia de_________ entre ejes. Los perfiles soporte deben estar unidos mediante piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 100mm. Los clips de fijación se clipan en el soporte entre los paneles para afianzar los mismos.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

# Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en L, de 45x32,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

3.2 PINTURA

El arquitecto seleccionará  el color dentro de la carta de colores para techos exteriores 84B Luxalon® de Hunter Douglas código _________

El recubrimiento consistirá en un acabado de Luxacote® resistente y duradero en grosores nominales de unas 20 micras, aplicado en un proceso de recubrimiento previo en continuo que garantiza la estabilidad del color. El acabado Luxacote® garantiza la mejor adhesión y una excelente resistencia al desgaste.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales se instalarán en estricto cumplimiento de todos los códigos y ordenanzas locales y las recomendaciones del fabricante, incluidas las exigencias adicionales específicas que puedan incluirse en las especificaciones o mostrarse en los diagramas.