ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO EXTERIOR 84R DE LUXALON® 

PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales con cantos redondeados, clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas. El sistema presenta una entrecalle abierta entre los paneles que puede cerrarse utilizando perfiles intermedios enrasados

PARTE 2: PRODUCTO

_________ m² de falso techo exterior Luxalon® 84R con entrecalle de 16mm consistente en:

2.1 PANELES

Paneles de 84mm de ancho y 16mm de alto, perfilados a partir de banda de aluminio de 0,6mm de espesor.

Los paneles se fabricarán a partir de aluminio prelacado al horno, de aleación EN-AW 3005 o equivalente resistente a la corrosión (de conformidad con las normas EN 1396 y ECCA). Los paneles tendrán una longitud de _________ mm (disponibilidad de fabricar entre 1000-6000mm y entre 250-1000mm y >6.000mm bajo consulta). Los paneles se unen en la dirección longitudinal mediante piezas de empalme de panel.

2.2 SUSPENSIÓN

Los perfiles de soporte de aluminio de 0,95mm deben ser instalados a una distancia de _________ entre ejes mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia a la presión/succión, a una distancia de_________ entre ejes. Los perfiles soporte deben estar unidos mediante piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 100mm. Los clips de fijación se clipan en el soporte entre los paneles para afianzar los mismos.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFILES DE REMATE

# Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en L, de 45x32,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

# Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio de 0,8mm de espesor.

3.2 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de exterior 84R Luxalon® de Hunter Douglas, color  número _________

La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con poliéster de 20micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para asegurar la uniformidad del espesor. El acabado Luxacote® garantiza la total adhesión y una excelente resistencia a la intemperie.

3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales se instalarán en estricto cumplimiento de todos los códigos y ordenanzas locales y las recomendaciones del fabricante.