REJILLA T15 LUXALON® DE HUNTER DOUGLAS

ESPECIFICACIONES


PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos de Rejilla T15 están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en parrillas de rejilla integradas dentro de una perfilería soporte, ambas formadas por perfiles T15. Este sistema permite un fácil desmontaje y reposición de las parrillas.


PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 falso techo de rejilla T15 Luxalon® fabricado a partir de banda prelacada al horno de aluminio de 0,35mm de espesor, de aleación AA5050 ó similar (según normativas EN 1396 y ECCA), para dimensiones de cuadrícula de ____x____mm.

_________parrillas de 600x1200mm.
_________parrillas de 600x600mm.

Todos los perfiles tienen 15mm de ancho, 40mm de alto. Cada parrilla T15 tiene una banda perimetral del mismo color que la parrilla para crear con la suspensión en T un perfil semejante al resto de la parrilla.

Los perfiles en U se caracterizan por unos rebajes al final de los perfiles, que permiten alinearlos con la perfilería en T. De esta manera, esta perfilería queda totalmente integrada en el techo de rejilla.

El techo de rejilla quedará instalado sin otro sistema de suspensión adicional.
Este sistema de suspensión consiste en perfilería estándar en T de 15mm. 


PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFILES DE REMATE

- Perfiles en L (29,2x19,4mm) de aluminio

- Perfiles en L (45 x 18,5mm) de acero

- Perfiles en W (45x21x21x18,5) de aluminio o acero)

Todos los perfiles de remate tienen la misma calidad de acabado y color en sus lados vistos que los perfiles del techo de rejilla T15.


3.2 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la gama de colores de Hunter Douglas para Techo Luxalon® de Rejilla T15, color número ______.

El acabado consiste en dos resistentes y duraderas capas de poliéster de 20 micras de espesor aplicadas de forma continua sobre bobinas de fleje, asegurando de este modo un acabado uniforme con total adhesión.


3.3 INSTALACIÓN

Todos los materiales se instalarán en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones realizadas por el fabricante.