FALSO TECHO LINEAL LUXALON® 84B ESPECIFICACIONES

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

		Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.


1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

		El sistema consiste en paneles lineales con cantos redondeados, clipados a un sistema de suspensión regulable el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas. El sistema permite juntas abiertas entre paneles.


PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 de Falso Techo lineal 84B de Luxalon® con entrecalle de 16mm, consistente en:

2.1 PANELES

	Paneles de 84mm de ancho y 16mm de alto, perfilados a partir de bandas de aluminio de 0,5mm de espesor, lisas o perforadas, con o sin velo acústico termoadherido.

	Los paneles se fabrican a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AWN 5050 o equivalente (según EN 1396 y ECCA).
Los paneles tendrán una longitud de ______mm (disponibles de 1000 a 6000mm y de 250 a 1000mm y > 6000mm previa consulta). Los paneles se unen utilizando piezas de unión de lama.


2.2 SUSPENSIÓN

	El sistema consiste en perfiles soporte de Fe de 0,6 o Al de 0,95mm alineados y separados una distancia de _________mm a ejes, fijados a la estructura superior mediante varilla de _________mm separadas _________mm a ejes. Los soportes se unen utilizando las correspondientes piezas de unión de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo de 100mm

PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFIL DE REMATE

Perfil en U, de 28,6x19x20mm, fabricado en aluminio de 0,35mm de espesor.

- Perfil en L, de 29,2x19,4mm, fabricado en aluminio de 0,5mm de espesor.

- Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en acero de 0,8mm de espesor.

- Perfil en W, de 45x21x21x18mm, fabricado en acero de 0,8mm de espesor.

3.2 PERFORACIONES

	Los paneles de Falso Techo 84B de Luxalon® podrán ser fabricados con los siguientes tipos de perforaciones:

- Ø 1.0mm, Δ 2 mm, superficie perforada: 23%.

- Ø 2.0mm, Δ 5 mm, superficie perforada: 16%.

Los paneles perforados tienen una cenefa longitudinal en ambos lados para garantizar máxima planeidad y estabilidad:

Panel 84B, perforación de 1mm con cenefa en ambos lados de 7mm.

Panel 84B, perforación de 2mm con cenefa en ambos lados de 6mm.

3.3 ACÚSTICA

	Los paneles podrán suministrarse de fábrica con un velo acústico termoadherido o bien el instalador podrá colocar mantas acústicas de lana mineral en la parte posterior de los paneles.


3.4 PINTURA

            El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de interiores de Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _________.

	La dureza y durabilidad del acabado se garantiza con dos capas de poliéster de 20 micras de espesor nominal, aplicado en un proceso continuo para controlar la homogeneidad  del espesor y total adherencia.

3.5 INSTALACIÓN

	Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.