TECHO PANELES MÚLTIPLES LUXALON® ESPECIFICACIONES

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles lineales con cantos rectos, clipados a un sistema de suspensión regulable que permite quitar los paneles individualmente sin necesidad de utilizar herramientas. El sistema presenta juntas abiertas entre paneles que opcionalmente se pueden cerrar utilizando perfiles intermedios. En este sistema se pueden combinar paneles de diferentes anchos.

PARTE 2: PRODUCTO

_________m2 de Falso Techo de Paneles Múltiples Luxalon®, con entrecalle de 20 mm consistente en:

2.1 PANELES

- 30B, fabricado en Al de 0,35mm, medidas 30x15 mm

- 80B, fabricado en Al de 0,5mm, medidas 80x15 mm

- 130B, fabricado en Al de 0,5mm, medidas 130x15 mm

- 180B, fabricado en Al de 0,6mm, medidas 180x15 mm

- 30BD, fabricado en Al de 0,5mm, medidas 30x39 mm

PERFILES INTERMEDIOS

- Perfil intermedio mariposa, de 20mm de ancho, fabricado en Al de 0,2mm de espesor.

- Perfil intermedio retrasado plano, de 20mm. de ancho, fabricado en Al de 0,2mm de espesor.

Paneles fabricados a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AW-5050 ó equivalente (según EN 1396 y la normativa ECCA).

Perfiles intermedios fabricados a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AW-6011.

Los paneles tienen los cantos rectos y pueden ser lisos o perforados (excepto el 30B), con o sin velo acústico termoadherido. Los paneles tendrán largos de _________mm (entre 800 y 6000mm) y podrán ser unidos en sentido longitudinal mediante las correspondientes piezas de unión.

Los perfiles intermedios están diseñados para clipar en las entrecalles sin necesidad de utilizar herramientas especiales.

2.2 SUSPENSIÓN

El sistema consiste en perfiles alineados de Fe de 0,6 ó Al de 0,95mm separados una distancia de ______mm a ejes, fijados a la estructura superior por medio de varillas de ______mm separadas ______mm a ejes. Los soportes se pueden unir utilizando las correspondientes piezas de unión.

Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo múltiplo de 50mm

PARTE 3: ESPECIFICACIONES

3.1 PERFILES DE REMATE

- Perfil en U, de 28,6x16x20mm, fabricado en aluminio de 0,35mm de espesor.

- Perfil en L, de 29,2x19,4mm, fabricado en aluminio de 0,5mm de espesor.

- Perfil en L, de 45x18,5mm, fabricado en acero de 0,8mm de espesor.

- Perfil en W, de 45x21x21x18,5mm, fabricado en aluminio/acero de 0,8mm de espesor.

3.2 PERFORACIONES

Los paneles del Falso Techo de Paneles Múltiples podrán ser fabricados con los siguientes tipos de perforaciones:

- Ø 1,0 mm, Δ 2 mm. Superficie perforada 23% -para los paneles 30BD y 80B-.

- Ø 2,0 mm, Δ 5 mm. Superficie perforada 16% -para los paneles 30BD, 80B, 130B y 180B-.

Los paneles perforados tienen una cenefa longitudinal en ambos lados para garantizar máxima planeidad y estabilidad:

- Panel 80B, perforación Ø 1mm. con cenefa en ambos lados de 5mm

- Paneles 80B, 130B y 180B, perforación Ø 2mm con cenefa en ambos lados de 4 mm.

- Paneles 30BD, perforación Ø 1mm y también en los laterales del panel hasta 18,5mm de altura o perforación Ø 2mm y en los laterales del panel hasta 19,5mm.

3.3 ACÚSTICA

Los paneles podrán suministrarse de fábrica con un velo acústico termoadherido o bien el instalador podrá colocar aislamiento acústico de fibra mineral en la parte superior de los paneles.

3.4 PINTURA

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de interiores Luxalon® de Hunter Douglas. Color número ______.

El acabado consistirá en dos capas de poliéster de 20 micras de espesor aplicado con un proceso continuo para garantizar la continuidad del espesor y total adherencia.

3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.