ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FALSO TECHO CON PERFILERÍA DP DE PANELES LUXALON® DE MALLA ESTIRADA

PARTE 1: GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de Falsos Techos Luxalon® y todos sus componentes están fabricados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema constará de perfiles soporte DP instalados en una dirección sobre los que apoyan los lados cortos de los paneles de malla estirada.

PARTE 2. PRODUCTO

________m2 de Falso Techo DP de paneles de malla estirada de Luxalon® consistente en:

2.1 PANELES

Paneles fabricados a partir de malla estirada de acero de 1mm de espesor.

Los paneles tienen un ancho de 300, 400 ó 500mm y tienen cantos rectos para formar uniones visualmente cerradas.

Los paneles pueden tener una longitud de máxima de 1.500mm sin perfil L de refuerzo soldado en la cara interior de los lados largos, de 2.400mm con dicho perfil y de 2.800mm con un perfil soldado en U.

2.2 SUSPENSIÓN

Consta de perfiles anchos DP colocados en una dirección sobre los que apoyan las bandejas

Los perfiles anchos DP anchos estarán acabados en el color RAL solicitado.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES ADICIONALES

3.1 PERFILES DE REMATE

- Perfil en L de 25x25mm fabricado en acero de 1,5mm de espesor

- Perfil en W de 25x25x8mm fabricado en acero de 1,5mm

- Perfil en F de 35x40mm fabricado en acero de 1,5mm

- Perfil en L angulado de 40x30mm (ángulo de 12º) fabricado en acero de 1,5mm de espesor

3.2 TIPOS DE MALLA

El material presenta los siguientes tipos de malla estándar, fabricados en acero o aluminio

- LD6, acero, área abierta 23% , espesor 1,7mm

- LS6, acero,  área abierta 38 %,  espesor 1,7mm

- LS8, acero o aluminio, área abierta 62 %, espesor 1,9mm

- LS10, acero, área abierta 68 % espesor 2mm

- LS12, acero o aluminio, área abierta 72 % espesor 2mm

- LS16, acero, área abierta 66% espesor 2mm

3.3 ACÚSTICA

Se pueden suministrar mantas acústicas blancas/negras para colocar en las bandejas de malla estirada, con un espesor de _____ mm, una densidad de _____ kg/m3.

3.4 RECUBRIMIENTO

Las bandejas de malla estirada Luxalon® están disponibles en los colores de la carta RAL y NCS, incluido el acabado en cromo.

El recubrimiento consiste en un acabado de pintura en polvo de poliéster resistente y duradero aplicado electroestáticamente en acero o aluminio electro-galvanizado, fosfatizado o tratado químicamente de conformidad con las normas del sector (normas DIN 1541/ TAIM).

3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.