ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PANELES ANCHOS CON SOPORTE 300L DE LUXALON®

PARTE 1: GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN

El falso techo de panel ancho Luxalon® 300L y todos sus componentes son fabricados y suministrados por Hunter Douglas Productos Arquitectónicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consiste en paneles clipados a un sistema de suspensión ajustable, el cual permite desmontar los paneles individualmente sin necesidad de herramientas o utilizando una herramienta básica de punta plana.

PARTE 2: PRODUCTO

_________m² de falso techo de paneles anchos con soporte 300L de Luxalon® consta de:

2.1 PANELES

Los paneles 300L se fabrican a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de 0,7 mm. de espesor o de acero galvanizado de 0,6 mm., lisas o perforadas, las perforadas con o sin velo acústico termoadherido. Los paneles presentan, para mayor rigidez, en los lados cortos un plegado de 29 mm. de altura, y en los lados longitudinales cantos rectos para formar uniones visualmente cerradas. 

Los paneles son fabricados a partir de bandas de aluminio prelacadas, aleación EN-AW-3005 ó equivalente (según EN 1396 y ECCA). Los paneles estándar tienen una longitud mínima de 1 m. y máxima de 6 m. Paneles de largo entre 250 mm. y 1000 mm. ó superiores a 6000 mm. pueden preverse bajo fabricación especial.

2.2 SUSPENSIÓN:

El sistema consiste en perfiles soporte de Fe de 1,0 mm/Al de 0,95 mm alineados paralelamente a una distancia de ________mm. a ejes, y fijados a la estructura superior por medio de anclajes, con una separación entre ellos máxima de ______ mm. Los perfiles soporte se pueden unir mediante piezas de empalme. Si se desea, los paneles se pueden asegurar mediante la colocación de clips de seguridad en los perfiles soporte.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES 

3.1 PERFILES DE REMATE

- Perfil en L a la pared, de 29,2x19,4 mm. fabricado en aluminio de 0,5 mm. de espesor.

- Perfil en L a la pared, de 45x18,5 mm. fabricado en acero/aluminio de 0,8 mm. de espesor.

- Perfil en W a la pared, de 45x21x21x18,5 mm. fabricado en acero/aluminio de 0,8 mm.

3.2 PERFORACIONES

Los paneles 300L se pueden suministrar con una de las siguientes perforaciones:

- Ø 1,5 mm. Área perforada 23%.

- Ø 2,0 mm. Área perforada 15%.

Los paneles perforados tienen una cenefa longitudinal lisa de 8,5 mm.

3.3 ACÚSTICA

Los paneles podrán suministrarse de fábrica con un velo acústico termoadherido, o bien el instalador podrá colocar aislamiento acústico de fibra mineral en la parte posterior de los paneles.

3.4 ACABADO

El arquitecto seleccionará el color dentro de la carta de colores para techos de interiores Luxalon® de Hunter Douglas. Color número _______. 

El acabado consistirá en dos capas de poliéster de 20 micras de espesor aplicado en un proceso continuo para garantizar la continuidad del espesor y total adherencia.

3.5 INSTALACIÓN

Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenanzas y recomendaciones del fabricante, incluyendo los requerimientos adicionales específicos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los planos.