LUXALON® PANEELDECKE 84C 

TEIL 1: ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Paneeldecke 84C wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus Paneelen mit rechtwinklig aufgestellten Längsseiten, die an einer justier-baren Unterkonstruktion befestigt werden. Jedes Paneel lässt sich einzeln von Hand wieder entfernen.

TEIL 2: PRODUKT

_________m2 Luxalon® Paneeldecke 84C, bestehend aus:

2.1 PANEELEN

Paneelen, 84 mm breit, 12,5 mm hoch, gerollformt aus 0,5 mm Aluminiumband, glatt / perforiert, mit / ohne Akustikvlies-Kaschierung. Die Paneele sind mit einem zurückliegenden, 24 mm breiten Flansch versehen, der die 16 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Paneelen schließt. Auf Wunsch mit Ventilationsflansch für hinterlüftete Decken (Ventilationslöcher 3 x 7 mm). 

Die Paneele werden aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband hergestellt, Legierung EN-AW-5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). Die Paneele haben eine Länge von _________ mm (lieferbar sind Paneellängen von 1.000-6.000 mm, von 250-1.000 mm und über 6.000 mm auf Anfrage). Sie werden mit Paneelverbindern in Längsrichtung verbunden.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,6 mm Stahl / 0,95 mm Aluminium werden in Reihen mit einem Abstand von ________ mm durch Luxalon® Schnellabhänger an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen einen Abstand von ________ mm auf. Die Tragschienen sind im Modul von 100 mm mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneele versehen und werden mit Tragschienenverbinder verbunden.

TEIL 3: ALLGEMEINES ZU LUXALON® PANEELDECKEN 84C 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- Klemmprofil, 28,6 x 12,5 x 20 mm, aus 0,35 mm Aluminium

- L-Winkel, 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Winkel, 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl oder Aluminium

- W-Randwinkel, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl oder Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert Paneele mit folgenden Lochbildern:

- Ø 1,0 mm, ^2 mm, Lochflächenanteil 23%

- Ø 2,0 mm, ^5 mm, Lochflächenanteil 16%

Um eine hohe Steifigkeit und ebene Paneelfläche zu gewährleisten, haben die perforierten Paneele an den Längsseiten einen unperforierten Rand:

- 7 mm breit bei Paneel 84C und Ø 1,0 mm

- 6 mm breit bei Paneel 84C und Ø 2,0 mm

3.3 AKUSTIK

Der Hersteller liefert die Paneele mit werkseits eingeklebtem Akustikvlies auf der Paneelrückseite. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe _______ der LUXALON® Farbpalette für Paneele 84C oder eine Sonderfarbe, die _______ entspricht. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbarem und widerstandsfähigem Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 µ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird.

3.5 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.