LUXALON® MULTI-PANEELDECKEN 

TEIL 1: ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Multipaneeldecke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus Paneelen mit rechtwinklig aufgestellten Längsseiten in unterschiedlichen Breiten, die an einer universellen Unterkonstruktion befestigt werden. Dadurch ist es möglich, verschiedene Paneelbreiten in einer Decke zu kombinieren. Jedes Paneel lässt sich einzeln von Hand entfernen. Die offenen Fugen zwischen den Paneelen können mit Füllprofilen optisch geschlossenen werden.

TEIL 2: PRODUKT

_________m2 Luxalon® Multipaneeldecke, offene Fugenbreite 20 mm, bestehend aus:

2.1 PANEELEN

- 30B, Maß 30 x 15 mm, gerollformt aus 0,35 mm Aluminiumband

- 80B, Maß 80 x 15 mm, gerollformt aus 0,5 mm Aluminiumband

- 130B, Maß 130 x 15 mm, gerollformt aus 0,5 mm Aluminiumband

- 180B, Maß 180 x 15 mm, gerollformt aus 0,6 mm Aluminiumband

- 30BD, Maß 30 x 39 mm, gerollformt aus 0,5 mm Aluminiumband

FUGENFÜLLPROFILE

- zurückliegende Füllprofil V-förmig, Breite 20 mm, aus 0,2 mm Aluminium

- zurückliegendes Füllprofil U-förmig, Breite 20 mm, aus 0,2 mm Aluminium

- Softwave-Paneel, Breite 70 mm, aus 0,2 mm Aluminium

Die Paneele und Füllprofile werden aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband hergestellt. Legierung der Paneele: EN-AW-5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). 

Legierung der Füllprofile: EN-AW-6011. 

Die Paneele haben rechtwinklig aufgestellte Längsseiten und sind glatt/gelocht (ausgenommen Paneel 30BD), mit/ohne rückseitiger Akustikvlies-Kaschierung. Sie haben eine Länge von ________ mm. (Der Hersteller liefert Paneellängen von 800-6.000 mm, Längen über 6.000 mm auf Anfrage). Die Paneele können mit Paneelverbindern verlängert werden. 

Die Füllprofile lassen sich von Hand und ohne zusätzliches Werkzeug in die offene Fuge einsetzen.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,5 mm Stahl/0,95 mm Aluminium werden in Reihen mit einem Abstand von ________ mm durch Luxalon® Schnellabhänger an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen eine Abstand von ________ mm auf. Die Tragschienen sind (im Modul von 50 mm oder einem Vielfachen davon) mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneele versehen und werden mit Tragschienenverbinder verbunden.

TEIL 3: ALLGEMEINES ZU LUXALON® MULTIPANEELDECKEN 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- U-Klemmprofil, 28,6 x 16 x 20 mm, aus 0,35 mm Aluminium

- L-Winkel, 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Winkel, 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl/Aluminium

- W-Winkel, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl/Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert Paneele mit folgenden Lochbildern:

- Ø1.0 mm, ^2 mm, Lochflächenanteil 23% (für 30BD und 80B)

- Ø2.0 mm, ^5 mm, Lochflächenanteil 16% (für 30BD, 80B, 130B und 180B)

Um eine hohe Steifigkeit und ebene Paneelfläche zu gewährleisten, haben die perforierten Multipaneele an den Längsseiten einen unperforierten Rand. Dieser Rand ist :

- 5 mm breit bei 80B Paneelen und Ø 1,0 mm

- 4 mm breit bei 80B, 130B und 180B Paneelen und Ø 2,0 mm

- Bei den Paneelen 30BD werden auch die Paneellängsseiten perforiert: 18,5 mm hoch bei Ø 1,0 mm und 19,5 mm hoch bei Ø 2,0 mm..

3.3 AKUSTIK

Der Hersteller liefert die Paneele mit werkseits eingeklebtem Akustikvlies auf der Paneelrückseite. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe ________ der Luxalon® Farbpalette für Multipaneele oder eine Sonderfarbe. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigem Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 µ im Coilcoating- Verfahren aufgetragen wird.

3.5 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.