LUXALON® UNIGRID 40 SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalon® Unigrid 40 Decke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Deckensystem aus Luxalon® Unigrid Zellenrasterelementen, mit einer Größe von 600 x 600 oder 600 x 1200 mm.
Modul _________ x _________ mm.
Höhe __________________ mm.
Typ:
Wave
Focal
Crête
Piquée (perforiert).

TEIL 2: PRODUKT 

2.1 PANEELE

Decke von _________m2 Luxalon® Unigrid Zellenrasterelementen. Aus einbrennlackiertem Aluband, Legierung HD5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA Standards), Stärke 0,6 mm.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Standard-Raster für die Platten. 
Das Raster ist vom Typ 
1. T-24 aufgelegt, Höhe 0
2. T-24 eingelegt
3. T-24 verdeckt.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 BESCHICHTUNG

Der Architekt wird eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® Unigrid Code-Nr. _________ auswählen, oder Sonderfarbe entsprechend _________. Äußerst widerstandsfähige, zweilagige Polyesterbeschichtung. In einer nominalen Dicke von 20 μ im Coil-Coating-Verfahren einbrennlackiert. Gleichmäßige Schichtdicke bei optimaler Haltbarkeit.

3.2 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.

3.3 ALTERNATIVMATERIALIEN

Das Montageunternehmen, welches das Luxalon® Unigrid 40 System installieren möchten, muss mindestens 10 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten eine komplette Beschreibung des gesamten Systemkonzepts und entsprechende Leistungsdaten vorlegen. Zusätzlich eine Liste ähnlicher Installationen, die mit dem Alternativmaterial ausgeführt wurden. Bei Genehmigung der Alternativ-Materialien ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativ-Materialien aufgeführt sind.